技术参数

- 材质要求：切片柜整体选材为国内优质冷轧钢板并提供原材料的检测报告复印件（原件备查），板材厚度≥1.2mm，表面静电粉末喷塑。每单组分4小节，每小节有18个储存抽屉，每组共72个抽屉，可自由互换，柜体无折弯无焊缝，且每层柜体均有加强筋、抽屉有防脱落保护装置；可放标准切片≥50000张。

- ▲切片柜存储抽屉须与科室原使用切片柜抽屉实现互换。

- 符合性要求：

3.1 箱体尺寸：423*480*390mm。

3.2产品外形尺寸偏差：产品外形宽、深、高尺寸的允许偏差应在±5mm以内，配套或组合产品的极限偏差应同取正值或负值。

3.3形状和位置公差（mm）：

①临边垂直度：面板、框架对角线长度（mm）＜1000时，长度差值≤2；

②分缝：所有分缝（非设计要求时）≤20；

③推拉构件下垂度（mm）≤20，摆动度（mm）≤15。

3.4外观性能：

①焊接件焊接处应无脱焊、虚焊、焊穿、错位 ；

②喷涂涂层无漏喷、锈蚀，无流挂、皱皮、飞漆；

③配件、活动部件应启闭正常，可触及区域应无毛刺、应无锐边、锐角。

3.5耐酸、碱性能：

①耐酸性[3%（质量分数）盐酸溶液]，240h无异常；

②耐碱性[5%（质量分数）氢氧化钠溶液]，168h无异常.

③乙酸盐雾实验达到10级。

▲3.6环境属性/绿色产品值：包括但不限于苯、甲苯、总挥发有机化合物（TVOC)、铬、锑、铅、汞、钡等有害物质检测结果低于检测限，符合绿色产品评价标准。